铁岭市食品用塑料包装工具和容器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 产品抽样方法、数量表

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 60个，其中40个作为检验样品， 20个作为备用样品。 |
| 2 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 12个，其中6个作为检验样品， 6个作为备用样品。 |
| 3 | 塑料瓶盖 | 100个，其中50个作为检验样品， 50个作为备用样品。 |
| 4 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | 40个，其中30个作为检验样品， 10个作为备用样品。 |
| 5 | 塑料瓶 | 60个，其中40个作为检验样品， 20个作为备用样品。 |
|  | 塑料一次性餐饮具 | 120个，其中80个作为检验样品， - 40个作为备用样品。 - 注：每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2（若最小销售包装不是40只（个）的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于80只（个），备样不少于40只（个），避免损坏原包装）。 |
|  | 塑料菜板 | 6块，其中3块作为检验样品， 3块作为备用样品。 |
|  | 密胺塑料餐具 | 包括筷子和其他产品，其中筷子每批次产品抽取样品80支，其中60支作为检验样品，20支作为备用样品；其它产品每批次产品抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。 |

注：当样品过大或过小时，可根据样品大小调整抽样数量。

2 检验依据

表2 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | QB/T 2357-1998、GB/T 41167-2021 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） |  | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） |  | 强制性 | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） |  | 强制性 | GB 31604.44-2016 | ● |  |

表3 聚碳酸酯（PC）饮用水罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | QB/T 2460-1999 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水) |  | 强制性 | GB 31604.46-2016 GB 31604.46-2023 | ● |  |
| 7 | 双酚A特定迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.10-2016 | ● |  |

表4 塑料瓶盖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | BB/T 0025-2004、GB/T 17876-2010 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.44-2016 | ● |  |

表5 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | BB/T 0060-2012 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） |  | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） |  | 强制性 | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） |  | 强制性 | GB 31604.44-2016 | ● |  |

表6 塑料瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016、GB 4806.6-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |
| 6 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水)（限PC材质） |  | 强制性 | GB 31604.46-2016 GB 31604.46-2023 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| 9 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |

表7 塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB/T 18006.1-2009 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 大肠菌群 |  | 强制性 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 8 | 致病菌（沙门氏菌） |  | 强制性 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 9 | 霉菌计数 |  | 强制性 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 11 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） |  | 强制性 | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| 12 | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） |  | 强制性 | GB 31604.12-2016 | ● |  |
| 13 | 苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质) |  | 强制性 | GB 31604.16-2016 | ● |  |
| 14 | 跌落性能 |  | 推荐性 | GB/'T 18006.1-2009 |  | ● |
| 注：本表中特定物质迁移限量或残留量项目应根据所生产产品的具体材质品种在GB 4806.6-2016标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。 |  |  |  |  |  |  |

表8 密胺塑料餐具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB/T 41001-2021、QB/T 1999-1994 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |
| 6 | 三聚氰胺特定迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.15-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以甲醛计） |  | 强制性 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 8 | 跌落 |  | 推荐性 | GB/T41001-2021 QB/T 1999-1994 |  | ● |

表9 塑料菜板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | QB/T 1870-2015 | 强制性 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 |  | 强制性 | GB 31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | 强制性 | GB 31604.7-2023 | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999聚碳酸酯(PC)饮用水罐

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

GB/T 41001-2021密胺塑料餐饮具

QB/T 1870-2015 塑料菜板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。